## Slide 1
II. ESSAIS MECANIQUES
II. 1. Introduction
Les essais mécaniques effectués sur les matériaux notamment les matériaux métalliques permettent de caractériser leur comportement lorsqu'ils sont soumis à une ou plusieurs sollicitations mécaniques (contraintes) qui peuvent s'exercer sur ses matériaux lors de leur mise en service,
Ces essais sont l'étape indispensable pour accéder aux grandeurs caractéristiques des matériaux, du module d'Young à la limite d'élasticité, en passant par la ténacité ou la résistance à la fatigue, et ce dans des conditions variables, par exemple de température ou de vitesse de sollicitation.

## Slide 2
les lois de comportement des matériaux qui établissent la relation entre les contraintes et les déformations sont généralement caractérisées par les essais mécaniques.
Cependant, la déformation d’une pièce dépend de la géométrie de l’éprouvette de la pièce et de la manière dont sont exercés les contraintes sur cette éprouvette. Pour ceci, la normalisation de l’essai et de l’éprouvette sont indispensables,
Pour effectuer les essais de caractérisation en laboratoire, il faut savoir:
Le mode de sollicitation,
La durée d’application de la charge,
Conditions environnementales

## Slide 3
II. 2. Essai de traction
L’essai de traction c’est l’essai le plus classique, il consiste à exercer sur une éprouvette normalisée cylindrique ou parallélépipédique deux forces égales et opposées qui vont la déformer progressivement puis la rompre (Figure 3.10).
II. 3.1. Principe
L’essai consiste à soumettre une éprouvette à un effort de traction jusqu’à la rupture totale, en vue de déterminer les caractéristiques mécaniques du matériau examiné. On impose généralement une déformation progressive à l’éprouvette, avec une vitesse de déformation constante. Pendant le déroulement de l’essai on enregistre simulta-nément l’effort appliqué F et l’allongement relatif

## Slide 4
II. 3. 1. Courbe brute de traction
La courbe brute effort-déplacement (figure 1) constitue le premier résultat d’un essai de traction. Sur cette courbe on distingue généralement deux domaines. Le domaine linéaire ou domaine de proportionnalité où l’allongement est réversi-ble. Ce domaine un point E qui s’appelle la limite d’élastique. Le domaine de plasticité dont la l’allongement est irréver-sibile. Il est à noter que ce domaine possède un point M où l’effort est maximal (striction) et
le point R correspond à la rupture.
Fig. 1: Courbe brute de l’essai de traction
F = f( Δl )

## Slide 5
L’allure de la courbe F=f(Δl) dépend fortement de la géométrie de l’éprouvette, de la nature du matériau et des conditions opératoires de l’essai
Fig. 2 Allure de la courbe brute en fonction de la nature du matériau

## Slide 6
II. 3. 2. Courbe conventionnelle de traction
A partir de l’enregistrement (F–ΔL) effectué en cours d’essai la courbe est obtenue dont le raisonnement en terme de contrainte c’est égale le rapport entre la force et la section initiale de l’éprouvette de la pièce (R= F/S0), et le rapport entre l’allongement et la longueur initiale de l’éprouvette donne aussi en terme de raisonnement l’allongement relatif (e= Δl/l0).
On obtient ainsi une courbe
intrinsèque de l’éprouvette
utilisée (figure 4).
Fig. 1: Allure de la courbe de
traction conventionnelle

## Slide 7
L’allure de la courbe est représenté par le chemin OACD. La zone linéaire OA représente le domaine élastique :
Si l'on diminue l'application de la charge à partir d'un point quelconque entre O et A, on revient en O suivant le même chemin.
Si en un point B situé entre A et C, on diminue l'application de la charge, on revient en E suivant un chemin parallèle à OA. La déformation obtenue s’appelle déformation rémanente OE.
Si, à partir de E, on augmente à nouveau la charge, on suit le chemin EB : augmentation de la zone linéaire. C'est le phénomène d'écrouissage.

## Slide 8
En point C, l’apparition de la striction (diminution visible d'une section) et en point D, il résulte la rupture. L'écrouissage est un phénomène intéressant, car il permet d'augmenter artificiellement le domaine élastique d'un matériau.
Les propriétés mécaniques que l’on peut extraire d’une courbe conventionnelle de traction sont la limite élastique, la résistance max, le module d’élasticité, l’allongement, le coefficient de striction et la résistance pratique

## Slide 9
II. 3. 3. Courbe rationnelle de traction
Dans la réalité, la section de l’éprouvette varie à chaque instant et s’éloigne de sa valeur initiale. Il en va de même pour l’allongement relatif réel. On peut tracer la courbe de traction vraie, ou rationnelle, qui utilise les sections et déformations réelles à chaque instant et met en évidence le durcissement du matériau (écrouissage) au cours de la déformation plastique. La courbe rationnelle de traction est tracée avec en ordonnée la contrainte vraie σ et en abscisse la déformation vraie